***РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

**Общие требования к поставляемой продукции:**

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с датой выпуска не ранее 2015 года.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

**ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.**

**ЛОТ №1 Предмет договора:** Поставка медицинских одноразовых не стерильных перчаток для нужд ООО «Медсервис»

в 2016 году

**Объем и характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | ***Наименование товара*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | ***Качественные характеристики*** |
| 1 | Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса, неопудренные, двухкратного хлорирования, гипоаллергенные, нестерильные, поверхность текстурированная, цвет жёлтый, форма плоская, манжета с валиком. | шт. | 475 500 | **Назначение:** Для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования и малые операции, стоматологическое лечение. Возможно использование в пищевой промышленности.  **Стерильность:** Нестерильные  **Цвет:** Желтый  **Размеры:** XS (5-6); S (6-7); M (7-8); L (8-9), XL(9 и более)  **Длина:** 245+/-5 мм  **Толщина пальца (13 мм от кончика):** 0,28 мм  **Толщина ладони (центр):** 0,24мм  **Толщина манжеты (25 мм от валика):** 0,20 мм  **Усилие при разрыве (до ускоренного старения):** мин. 18 Мпа  **Удлинение при разрыве (до ускоренного старения):** мин. 650 %  **Усилие при разрыве (после ускоренного старения, в течение 7 дней):** мин. 14 Мпа  **Удлинение при разрыве (после ускоренного старения, в течение 7 дней):** мин. 500 %  **Герметичность:** AQL1,5  **Содержание протеинов:** макс. 50 мг/дм кв.  **Упаковка:** Транспортная коробка: 1000 шт. = 10 упаковок по 100 шт., XL - 900 шт. = 10 упаковок по 90 шт.  **Срок годности:** 3 года  **Соответствует:** ГОСТ Р 52239-2004  **Производство:** “Siam Sempermed Co. Ltd.”, Тайланд |