Приложение №1

к спецификации №1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахилы одноразовые нетканые | пара | 800 | Бахилы нестерильные одноразовые низкие, из нетканого материала, на резинке. Плотность – не менее 25 г/м². Количество в упаковке – не менее 50шт. |
| 2 | Трусы одноразовые нетканые | шт | 800 | Трусы нестерильные процедурные для колонотерапии укороченные с разрезом. Размер 52-54. Длина не менее 38см. Материал - спанбонд (гипоаллергенный, безворсовый, воздухопроницаемый, водоотталкивающий). Плотность не менее 42 г/м². Нестерильные. Цвет голубой. |
| 3 | Шапочка одноразовая нетканая | шт | 50 | Шапочка-колпак нестерильная одноразовая без подворота, плотность материала – не менее 60г/м², цвет - белый. |
| 4 | Маска одноразовая нетканая | шт | 20000 | Маска нестерильная одноразовая, трехслойная на резинке. Материал: гипоаллергенный полипропиленовый нетканый материал. Размер – не менее (17х9,5)см. Носовой фиксатор – наличие. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) – мельтблаун. |
| 5 | Нарукавники одноразовые нетканые | шт | 50 | Нарукавники стерильные одноразовые, для обеспечения дополнительной защиты одежды во время операции. Материал нарукавника – ламинированный полипропилен, Материал манжеты – полиэстер-полиамид. Плотность не менее 65 г/м². Цвет – зеленый. Прочность на разрыв в продольном направлении не менее 2400Н/м, Прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 960Н/м. Размеры: длина нарукавника – не менее 50 см, ширина нарукавника – не менее 50 см, ширина манжеты – не менее 30 см. |
| 6 | Пеленка влаговпитывающая одноразовая нетканая нестерильная | шт | 3300 | Пеленка нестерильная одноразовая впитывающая многослойная, с обязательным включением гранул гелевого абсорбента №1. Размер не менее (60х90)±1,0см; Количество слоев материала – не менее 6: 1 - верхний слой - мягкий нетканый материал; 2 - нижний слой – влагонепроницаемая не скользящая пеленка, перекрывающая края впитывающей зоны; 3 и 4 - впитывающий слой - два слоя прессованной целлюлозы; 5 - впитывающий абсорбирующий слой: многослойная распушенная целлюлоза 6. - суперабсорбент, введённый в структуру многослойной распушенной целлюлозы, состоит в сухом состоянии из абсорбирующих гранул в кол-ве не менее 150 ед. на см2 , суперабсорбент при соприкосновении с жидкостью превращает её в гель. Размер гранул суперабсорбентна не более 0,8±0,05мм. Впитываемость салфетки не менее - 1200±50мл. Впитывающая поверхность салфетки разделена на четко выделенные термически скрепленные ячейки для большей фиксации жидкости внутри салфетки. Полимерная пленка обеспечивает полную влагонепроницаемость. Пеленка с суперабсорбентом не токсична, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей. |
| 7 | Пеленка влаговпитывающая одноразовая нетканая стерильная | шт | 1800 | Пеленка стерильная одноразовая впитывающая многослойная, с обязательным включением гранул гелевого абсорбента №1, Размер не менее (60х90)±1,0см; Количество слоев материала – не менее 6: 1 - верхний слой - мягкий нетканый материал; 2 - нижний слой – влагонепроницаемая не скользящая пеленка, перекрывающая края впитывающей зоны; 3 и 4 - впитывающий слой - два слоя прессованной целлюлозы; 5 - впитывающий абсорбирующий слой: многослойная распушенная целлюлоза 6. - суперабсорбент, введённый в структуру многослойной распушенной целлюлозы, состоит в сухом состоянии из абсорбирующих гранул в кол-ве не менее 150 ед. на см2, суперабсорбент при соприкосновении с жидкостью превращает её в гель. Размер гранул суперабсорбентна не более 0,8±0,05мм. Впитываемость салфетки не менее - 1200±50мл. Впитывающая поверхность салфетки разделена на четко выделенные термически скрепленные ячейки для большей фиксации жидкости внутри салфетки. Полимерная пленка обеспечивает полную влагонепроницаемость. Пеленка с суперабсорбентом не токсична, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей. |
| 8 | Пеленка одноразовая нетканая стерильная | шт | 2000 | Пеленка стерильная одноразовая. Размер – не менее 70х80 см. Материал трехслойный – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность – не менее 42г/м². |
| 10 | Простынь одноразовая нетканая нестерильная | шт | 10000 | Простынь нестерильная одноразовая. Размер – не менее 140х200 см. Материал трехслойный – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность материала – не менее 60г/м2 Цвет – белый. |
| 11 | Простынь одноразовая нетканая стерильная | шт | 2000 | Простынь стерильная одноразовая. Размер – не менее 140х200 см. Материал трехслойный – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность материала – не менее 60г/м². Цвет – голубой. |
| 12 | Фартук ламинированный одноразовый | шт | 400 | Фартук стерильный одноразовый ламинированный. Материал - спанбонд, ламинированный полиэтиленовой пленкой, плотность не менее 42 г/м². Размер не менее 85х140 см. |
| 13 | Халат одноразовый нетканый нестерильный | шт | 300 | Халат хирургический нестерильный одноразовый. Плотность материала – не менее 42г/м². Материал – спанбонд. Рукава на манжетах. Размер халата в развернутом виде – (160х140) ±2,0см |
| 14 | Халат одноразовый нетканый стерильный | шт | 3000 | Халат хирургический стерильный одноразовый. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 40 г/м². Рукава на манжетах. Размер халата в развернутом виде - (160х140) ±2,0см |
| 15 | Халат ламинированный одноразовый стерильный | шт | 270 | Халат хирургический стерильный одноразовый, ламинированный частично. Материал спанбонд - перед и рукава – плотность материала не менее 42 г/м²; - спинка – плотность материала не менее 25 г/м²; Рукава с трикотажными манжетами; Ворот на застежке-липучке; На спине – запах; Система завязок на поясе 4 штуки (две внутренние и две наружные). Размер халата в развернутом виде - (160х140) ±2,0см. |
| 16 | Чехол для защиты камерных кабелей | шт | 700 | Чехол для защиты камерных кабелей стерильный одноразовый. Материал – полиэтилен. Толщина не менее 50 мкм. Размеры: не менее 13х200 см. Плотность не менее 35 г/м². Каждый чехол стерильно упакован в индивидуальную упаковку с крепированной бумагой. |
| 17 | Шапочка одноразовая нетканая | шт | 12000 | Шапочка-берет нестерильная одноразовая. Цвет-белый. |
| 18 | Клеящаяся лента | упак | 1 | Клеящаяся лента стерильная. Выполнена из нетканого полиэстера с клеящим слоем на основе синтетического каучука или из прозрачного полиэтилена с прозрачной пленкой из полиуретана; Клеящий слой на основе акрилового клея. При удалении клеящей ленты на поверхности кожи пациента или покровных хирургических материалов не должно оставаться следов клея. Размер не менее 10 х 50 см. Количество в упаковке – не менее 200 шт. |
| 19 | Пленочное покрытие | упак | 1 | Материал – полиуретановая пленка. Покрытия самофиксирующееся Адгезивный слой – наличие. Антистатично – наличие. Не создает бликов – наличие. Не оказывает отрицательного влияния на кожное дыхание – наличие. Адгезивный слой покрыт защитной бумагой, состоящей из целлюлозы, с обеих сторон покрытой полиэтиленовой пленкой, силиконизирована с одной стороны. Плотность не менее 65 г/м². Толщина не более 55 µm. Паропроницаемость за 24 часа не менее 750 г/м². Предел прочности при растяжении не менее 1500 Н/м. Размер повязки (40х35) ±2,0см. Индивидуальная стерильная упаковка каждого изделия. Количество в упаковке – не менее 10 шт. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |