ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка перчаток стерильных  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, эксплуатационным характеристикам объекта закупки | Ед. изм. | Наличие требуемой функции, требуемая величина технической характеристики показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса, неопудренные Peha-profile LATEX | Перчатки хирургические стерильные для всех областей хирургии (при оперативных вмешательствах с повышенным риском инфицирования в системе индикации прокола в качестве наружной пары перчаток) |  | Наличие | пара | 28000 |
|  |  | Перчатки латексные без пудры, белого цвета, с внутренней поверхностью обработанной полимерным покрытием |  | Наличие |  |  |
|  |  | Манжета с венчиком |  | Наличие |  |  |
|  |  | Наружная поверхность текстурированная в области пальцев и ладони для лучшего захвата инструментов (в сухой и влажной среде) |  | Наличие |  |  |
|  |  | Полная анатомическая форма (обеспечивает комфорт во время длительных операций) |  | Наличие |  |  |
|  |  | Проницаемость: |  |  |  |  |
|  |  | 80% р-ра этанола | минута | не менее 1 |  |  |
|  |  | 4% спиртовой р-р хлоргексидина | минута | не менее 480 |  |  |
|  |  | 10% р-р уксусной кислоты | минута | не менее 291 |  |  |
|  |  | Перчатки должны соответствовать стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 480 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 5,3 мин). |  | Наличие |  |  |
|  |  | Перчатки должны соответствовать стандарту ASTM F1671 (отрицательные результаты тестов на проницаемость к бактериофагу Phi-X174). |  | Наличие |  |  |
|  |  | Толщина: |  |  |  |  |
|  |  | средний палец | мм | 0,22±0,02 |  |  |
|  |  | ладонь | мм | 0,20±0,02 |  |  |
|  |  | манжета | мм | 0,18±0,02 |  |  |
|  |  | Усилие на разрыв после ускоренного старения | Н | не менее 17,0 |  |  |
|  |  | Протеины по методу Лоури | мкг/г | не более 30 |  |  |
|  |  | Длина перчатки | мм | 295±5 |  |  |
|  |  | AQL |  | не более 0,65 |  |  |
|  |  | Размер: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 (по заявке) |  | Наличие |  |  |
| 2 | Перчатки медицинские хирургические стерильные, из натурального латекса, неопудренные Gammex Latex Sensitive | Перчатки хирургические латексные стерильные для хирургических операций, требующих повышенной тактильной чувствительности |  | Наличие | пара | 200 |
|  |  | Неопудренные для снижения риска контактного дерматита |  | Наличие |  |  |
|  |  | Текстурированные для улучшенного захвата инструментов |  | Наличие |  |  |
|  |  | Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию |  | Наличие |  |  |
|  |  | Цвет: коричневый или черный, матовый для эффективного поглощения световых бликов |  | Наличие |  |  |
|  |  | Одинарная толщина (средний палец) | мм | не более 0,18 |  |  |
|  |  | Потенциальный риск применения | класс | не ниже 2а |  |  |
|  |  | Индивидуальная стерильная упаковка каждой пары, вскрывающаяся без использования дополнительных инструментов, имеет этикетку, содержащую полную информацию о товаре |  | Наличие |  |  |
|  |  | Размер: 7,5 |  | Наличие |  |  |